[image: image1.jpg]y

/L
L (LT
N\

N

MErAnosimc



                    
ООО «Мегаполис»
Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02
620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф 407
ИНН/КПП 6678005550/667801001         р/с 40702810216110084804  
РУРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru
                                                                                          15.01.26
Баритовая штукатурка и  ровнитель для пола баритовый 
40 мешков в упаковке, 25 кг.  мешок,  
 цена за мешок   Баритовой штукатурки   1200,00 с НДС 22% 
цена за мешок   Баритового ровнителя     1200,00 с НДС 22%
Баритовая штукатурка

Описание

Сухая строительная смесь на основе цемента, концентрата барита молотого, модифицирована полимерными добавками, позволяющими повысить защитные и прочностные свойства, улучшить адгезию к основанию. 
Свойства

Смесь высокопрочная, высокопластичная, обладает высокой адгезией, влагостойкая. Благодаря своим физическим свойствам, баритовая штукатурка в состоянии задерживать гамма и близкое ему по спектру рентгеновское излучение. Смесь экологически безопасна. Удобна в применении. 
Назначение

Предназначена для зашиты от радиации. Применима при строительстве хранилищ радиоизотопных источников: баритовая штукатурка заменит дорогостоящую свинцовую защиту. Благодаря химической инертности барита смесь используют в гражданском строительстве, под покрытие отделочными материалами. В обязательном порядке применяется для отделки рентгеновских кабинетов — для безопасности пребывания людей в остальных помещениях медицинских учреждениях. Применение баритовой штукатурки при отделке внутренних помещений жилых и офисных объектов позволяет снизить внешнее воздействие естественного радиационного фона. 
Способ применения

Баритовая штукатурка наносится на перегородки слоями не более 10–12 мм каждый. На стену наносят грунтовку (не щелочную).  Первый слой баритовой штукатурки наносится по штукатурной сетке, прикрепленной к стене дюбелями с шагом 250–300 мм. Последний слой выдерживают 2–3 сут., после чего шлифуют. Нельзя покрывать последний слой баритовой штукатурки эмалью ПФ 15.
Защитный слой баритовой штукатурки в перекрытиях необходимо завести в прилегающие помещения на 20–25 мм. По перекрытиям из ж/б плит слой изоляции баритовой штукатурки толщиной 60–65 мм, необходимо армировать двумя слоями арматурной сетки с ячейкой от 150х150 мм до 200х200 мм (ГОСТ 23279-85). 

Хранить

В сухом помещении в закрытой таре. Не менее 6 мес с момента изготовления. 

Технические характеристики

	Цвет 
	серый 

	Связующее 
	цемент ПЦ500-Д0 

	Наполнитель 
	баритовый концентрат ГОСТ 4862-74 

	Минимальная толщина слоя 
	5 мм 

	Максимальная толщина слоя 
	60 мм 

	Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм 
	22–22,5 кг 

	Расход воды на 1 кг сухой смеси 
	0,21–0,25 л 

	Время использования 
	не более 2 ч 

	Прочность раствора на сжатие через 7 сут 
	17 МПа 

	Морозостойкость 
	F50 

	Время высыхания (в зависимости от толщины слоя) 
	8 ч 

	Время полного набора прочности 
	28 сут 

	Плотность раствора, не менее 
	2,7 г/см3 


Свинцовые эквиваленты баритовой штукатурки

	Свинцовый эквивалент 
	Эквивалентная толщина штукатурки при напряжении на рентгеновской трубке (кВ) 

	
	75 кВ 
	100 кВ 
	125 кВ 
	150 кВ 

	1 мм 
	18 мм 
	20 мм 
	20 мм 
	25 мм 

	2 мм 
	36 мм 
	37 мм 
	38 мм 
	40 мм 

	3 мм 
	60 мм 
	65 мм 
	68 мм 
	68 мм 

	4 мм 
	80 мм 
	90 мм 
	90 мм 
	90 мм 


ТУ 5745-014-77164835-2009
                           
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА БАРИТОВЫЙ
Описание

Высокоэффективная безусадочная смесь на основе цемента, концентрата барита молотого, модифицирована полимерными добавками, позволяющими повысить защитные и прочностные свойства, улучшить адгезию к основанию. При затворении водой образуется подвижный, нерасслаивающийся состав. 

Свойства

Обладает повышенной адгезией к бетонным основаниям, пластичностью. Материал водонепроницаем, долговечен, обладает прочностными характеристиками. Отлично растекается. Отсутствие расслоения, трещин в слое рабочей толщины. Благодаря своим физическим свойствам, ровнитель баритовый в состоянии задерживать гамма и близкое ему по спектру рентгеновское излучение. Смесь экологически безопасна. 

Назначение

Ровнитель предназначен для зашиты от радиации. Применим для устройства высокопрочных, износостойких стяжек полов в качестве несущего слоя при строительстве хранилищ радиоизотопных источников: баритовый ровнитель заменит дорогостоящую свинцовую защиту. Подходит для выравнивания горизонтальных поверхностей под любое покрытие — керамическая плитка, керамогранит, линолеум, паркет и т. д. Благодаря химической инертности барита смесь используют в гражданском строительстве, под покрытие отделочными материалами. В обязательном порядке применяется для отделки рентгеновских кабинетов — для безопасности пребывания людей в остальных помещениях медицинских учреждениях. Применение баритового ровнителя при отделке внутренних помещений жилых и офисных объектов позволяет снизить внешнее воздействие естественного радиационного фона. Используется при производстве внутренних и наружных работ. 

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, битума, остатков краски и других веществ, ослабляющих прочность сцепления раствора с основанием. Поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Требует применения армирующей сетки. 

Способ применения

Для приготовления раствора необходимо 1 кг сухой смеси, смещать с 0,18–0,20 л чистой воды, температурой 18–20° C, тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Выдержать 5–7 мин, а затем повторно перемешать. Раствор готов к применению. 

Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 60 мм. 

Приготовленная масса выливается вручную. Допускается механизированный способ заливки. При больших площадях рекомендуется разбить поверхность на квадраты размером 60х60 см и заливать квадраты в шахматном порядке. Если необходимо, поверхность выровнять с помощью широкого шпателя. Следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, особенно при укладке и в течение первых двух дней после этого. По истечении 24 ч возможно пешее хождение. Работы следует выполнять при температуре основания от 5° C до 30° C. Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре 20° C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях может измениться время высыхания и схватывания. 

Хранить

В сухом помещении, в закрытой, неповреждённой фирменной упаковке, 6 мес со дня изготовления. 

Внимание

Смесь содержит цемент. При работе использовать перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Работы необходимо выполнять согласно инструкции по применению. 

Технические характеристики

Цвет
серый 

Связующее
цемент ПЦ500-Д0 

Минимальная толщина слоя
5 мм 

Максимальная толщина слоя
60 мм 

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм
24–25 кг 

Расход воды на 1 кг сухой смеси
0,19–0,21 л 

Время использования приготовленного раствора
не более 2 ч 

Прочность раствора на сжатие через 7 сут
20 МПа 

Прочность сцепления с основанием
1 МПа 

Время твердения
24 ч 

Морозостойкость
F50 

Время полного набора прочности
28 сут 

Плотность
не менее 2,7 г/см3 

ТУ 5745-014-77164835-2009
