01.02.25

ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

Свинец листовой С-1, С-2 по ГОСТ 9559-89.

Размер листа 500х1000 мм

| Толщина листа (свинцовый эквивалент) | Вес листа (кг) | Цена за лист. с НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 2,84 | 1800,00 |
| 1,0 | 5,67 | 2500,00 |
| 1,5 | 8,53 | 3500,00 |
| 2,0 | 11,37 | 4000,00 |
| 2,5 | 14,21 | 4750,00 |
| 3,0 | 17,05 | 5250,00 |
| 3,5 | 20,00 | 6000,00 |
| 4,0 | 22,74 | 7000,00 |
| 4,5 | 25,6 | 8000,00 |
| 5,0 | 28,42 | 9000,00 |

| Наименование показателей | Требования ГОСТ | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Свинец н.м.% | 99,985 | 99,985 |
| Серебро н.б. % | 0,001 | 0,001 |
| Медь н.б.% | 0,001 | 0,001 |
| Цинк н.б. % | 0,001 | 0,001 |
| Висмут н.б. % | 0,006 | 0,006 |
| Мышьяк н.б. % | 0,0005 | 0,0005 |
| Олово н.б. % | 0,0005 | 0,0005 |
| Сурьма н.б. % | 0,001 | 0,001 |
| Железо н.б. % | 0,001 | 0,001 |
| Магний+кальций+натрий н.б. % | 0,002 | 0,002 |
| Предельное отклонение по толщине | -0,2 | -0,2 |

На каждую поставку прилагается паспорт. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Цена указана за 1 лист в количестве от 5 штук, заказ менее 5 штук  с наценкой 10 %