[image: image1.jpg]y

/L
L (LT
N\

N

MErAnosimc



                    
        15.01.26                       
ООО «Мегаполис»
Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02
620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407
ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804
   УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru             

Свинец листовой С-1, С-2 по ГОСТ 9559-89.

Размер листа 500х1000 мм
	Толщина листа

 (свинцовый эквивалент)
	Вес листа

(кг)
	Цена за лист. с НДС 20%

	0,5
	2,84
	1800,00

	1,0
	5,67
	2500,00

	1,5
	8,53
	3500,00

	2,0
	11,37
	4000,00

	2,5
	14,21
	4750,00

	3,0
	17,05
	5250,00

	3,5
	20,00
	6000,00

	4,0
	22,74
	7000,00

	4,5
	25,6
	8000,00

	5,0
	28,42
	9000,00


	Наименование показателей
	Требования ГОСТ
	Результаты анализа

	Свинец н.м.%
	99,985
	99,985

	Серебро н.б. %
	0,001
	0,001

	Медь     н.б.%
	0,001
	0,001

	Цинк  н.б. %
	0,001
	0,001

	Висмут  н.б. %
	0,006
	0,006

	Мышьяк  н.б. %
	0,0005
	0,0005

	Олово   н.б. %
	0,0005
	0,0005

	Сурьма н.б. %
	0,001
	0,001

	Железо н.б. %
	0,001
	0,001

	Магний+кальций+натрий  н.б. %
	0,002
	0,002

	Предельное отклонение по толщине 
	-0,2
	-0,2


На каждую поставку прилагается паспорт. Товар не подлежит обязательной сертификации.
              Цена указана за 1 лист в количестве от 3 штук, заказ менее 3 штук  с наценкой 10 %
